江西飞南环保科技有限公司

2022年第1季度固体废物污染环境防治信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **危废名称** | **危废类别** | **产废环节** | **产生量（吨）** | **现场贮存量（吨）** | **自行利用量（吨）** | **委外处置量（吨）** | **转移去向** |
| 阳极炉 收尘灰 | HW48 | 收尘房收尘 | 3.12 | 0 | 0 | 323.12 | 瑞金盛源环保科技有限责任公司 |
| 富氧炉 收尘灰 | HW48 | 收尘房收尘 | 685.9 | 620.14 | 0 | 406.14 | 瑞金盛源环保科技有限责任公司 |
| 富氧炉 沉降灰 | HW48 | 沉降室沉降 | 251.28 | 96.83 | 194.48 | 0 | 回用于富氧熔炼炉 |
| 富氧熔炼炉脱硫渣 | HW48 | 脱硫压滤 | 234.74 | 70.19 | 164.55 | 0 | 回用于富氧熔炼炉 |
| 阳极炉脱硫渣 | HW48 | 脱硫压滤 | 48.67 | 11.29 | 37.38 | 0 | 回用于富氧熔炼炉 |
| 废活性焦 | HW48 | 尾气吸收塔 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0 | 回用于富氧熔炼炉 |
| 粗制硫酸镍 | HW46 | 电解液净化 | 206.1285 | 201.557 | 0 | 99.27 | 江西省广德环保科技股份有限公司 |
| 电解阳极泥 | HW48 | 电解液净化 | 332.1772 | 21.9405 | 0 | 200.37 | 浙江金诚贵金属科技有限公司 |
| 67.21 | 浙江亚栋实业有限公司 |
| 67.19 | 无锡市耀鑫新材料科技有限公司 |
| 99.03 | 浙江宏达新材料发展有限公司 |
| **合计** | | | 1775.8057 | 1021.9475 | 410.2 | 1262.33 | / |